**AURORA**

**Покрытие из микробисера с хрустальным блеском**

***Применение:*** Декоративная элегантная краска с хрустальным переливом. Под разным освещением и углом зрения покрытие меняет свой внешний вид. Стены, окрашенные AURORA, выглядят абсолютно по-разному при дневном свете, в вечерних сумерках, в ночное время при слабом освещении покрытие мерцает и светится изнутри. AURORA рекомендуется для применения в жилых и общественных помещениях. Это покрытие может выгодно применяться на больших участках стен, а также на колоннах, нишах, арках, на гладких и на структурных поверхностях. В зависимости от выбора цветового тона можно нанести нежно-пастельное, облагораживающее, слегка оживляющее поверхность покрытие или создать выразительную, яркую, акцентирующую на себе внимание область.

***Свойства:*** Материал AURORA готов к применению. Создан на основе модифицированных акриловых полимеров и бисерного наполнителя. AURORA отличается крепостью, износостойкостью и светопрочностью (не выгорает). Материал водорастворимый, на водной основе, без запаха. Паропроницаемый, не препятствует воздухообмену. Экологически чист, устойчив к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.При необходимости разбавить водой (до 10%).

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 30%.

Максимальный размер частиц: 210 мкм.

***Расход:*** Расход зависит от техники нанесения и колеблется от 0,1 до 0,2 кг/м² в зависимости от выбранного рисунка.

***Время высыхания:*** «На отлип» около 30 минут. Полное высыхание через 24 часа.

Полная полимеризация 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

***Цвет:*** гелеобразная масса средней густоты прозрачно-белого цвета.

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Стена должна быть тщательно подготовлена и гладко выровнена.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности  и увеличения адгезии  поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** Нанести колерованную в нужный цвет акриловую краску BASAMENTO в два слоя велюровым валиком. Перед использованием материал AURORA нужно тщательно перемешать и для усиления декоративного эффекта в AURORA рекомендуем добавлять наши перламутровые пудры различных цветов из расчета 3-6гр на 1 м2. Пудра в сухом виде, и, чтобы не образовались комочки, пудру рекомендуем сначала перемешать с водой и только потом добавлять в краску AURORA. Массу перемешивать осторожно, без использования механических мешалок, желательно вручную.

Краска AURORA наносится кистью с длинным мягким ворсом крест-накрест. Необходимо работать по мокрому краю, чтобы избежать заметных стыков на поверхности. Наносить материал небольшими площадями.

Рисунок зависит от используемых инструментов.

От ширины кисти зависит характер рельефа на поверхности.

***Колеровка:*** Материал может быть отколерован в цвета GMCS -660 EuroColori или вручную любыми универсальными/водными красителями.

Колеровать осторожно, иначе потеряется прозрачность хрустального бисера.

При смене партии продукции возможна разнооттеночность при колеровке.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковые ведра 2кг и 5кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

AURORA качественный материал. Это веское основание для того, чтобы работой по нанесению штукатурки занимался квалифицированный профессионал. Если доверите его нанесение энтузиасту-любителю, то положительный результат будет под вопросом.