**CREPALAC**

**Уникальный лак, создающий эффект античных стен,**

**потрескавшихся от времени**

***Применение:*** CREPALAC - это декоративный лак, обеспечивающий кракелюрный эффект нанесенного на него декоративного материала или краски.

Трещины можно моделировать по Вашему желанию — их рисунок, а также глубина и частота будут всегда уникальны и естественны. Они могут быть крупными, но редкими, либо мелкими, но частыми. Кажется, что стены, покрытые кракелюрами, пережили многие тысячелетия. Толщину и длину трещин материала можно контролировать. Нанесение толстым слоем верхнего декоративного материала дает более крупные и длинные трещины. Тонкий слой позволяет получить частые мелкие трещинки.

Растрескавшаяся поверхность всегда состоит из трех слоев: подложка (материал, видимый внутри трещин), лак для растрескивания CREPALAC и верхний слой EFFETTO, FRACTURA или любой материал, не обладающий повышенной эластичностью.

***Свойства:*** Водоразбавимый, экологичный, не содержащий растворителей продукт. Используемый тип связующего акриловый полимер обеспечивает хорошую адгезию к самым разнообразным подложкам. Материал не препятствует воздухообмену (паропроницаемый)

Экологически чистый, устойчив к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 10%.

***Расход:*** Средний расход от 0,07 – 0,1 кг/м2.

***Время высыхания:*** Время высыхания на касание – 30 минут при температуре +20ºС. Время для образования трещин - примерно 40 минут. Время полимеризации до эксплуатационной нагрузки — 15 суток, при температуре +20ºС.

***Цвет:*** Базовый цвет прозрачно-белесый.

***Подготовка поверхности:*** Наносить CREPALAC на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности и увеличения адгезии поверхность тщательно обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** В качестве базового слоя используется декоративная краска BASAMENTO, которая выполняет функцию цветовой базы, определяющей цвет трещин в окончательном виде покрытия. Перемешайте CREPALAC. С помощью поролонового валика или кисти нанесите его сплошным тонким слоем на декорируемую поверхность. Через 3-4 часа (при нормальных условиях влажности и температуры) нанесите повторный слой лака. Размер (толщина, длина и количество) трещин зависит от количества слоев лака: чем больше слоев, тем крупнее будут трещины. Рекомендуемое количество слоев — 2. Функциональность лака сохраняется в течение нескольких суток после применения. Для растрескивания рекомендуется наносить слой штукатурки EFFETTO или FRACTURA в период 2-24 часа после нанесения лака CREPALAC.

Как только поверхность начнет подсыхать, будут появляться трещины. При необходимости покрытие лессируется воском VOLTERRA, а также перламутровыми составами LACCA PERLA или ROYAL.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** ПЭТ бутылка 1кг и пластиковая канистра 5кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

CREPALAC качественный материал. Это веское основание для того, чтобы работой по нанесению штукатурки занимался квалифицированный профессионал. Если доверите его нанесение энтузиасту-любителю, то положительный результат будет под вопросом.