**GRANELLO**

**Декоративное покрытие с белыми микрогранулами**

***Применение:*** Оригинально, красиво и просто – именно этими словами можно описать декоративную краску GRANELLO.

Удивительно нежное декоративное покрытие GRANELLO на основе специальных микрогранул для создания эксклюзивных интерьеров. Покрытие придаёт стенам мягкую и легкую игру цвета. Хаотичные, на первый взгляд, разводы складываются в потрясающий рисунок, и поверхность покрывается кружевом перьевых облаков. Грациозно плывут они, плавно меняя форму, нет среди них ни одного похожего… Глянцевые и матовые участки проявляются при изменении угла обзора поверхности, при скользящем освещении. Двойная фактура покрытия позволяет создать полупрозрачный рисунок, поражающий своей легкостью и красотой. Эффектная отделка дополнительно придаст поверхности устойчивость к влаге и долговечность.

Шероховатая структура покрытия также очень приятна на ощупь. Материал GRANELLO очень легок и удобен в использовании, непривередлив в дальнейшем уходе, а воздушный рисунок является ярким акцентом при декорировании любого помещения.

Покрытие GRANELLO отлично вписывается в любой интерьер, будь то классический или современный стиль, а также его можно использовать для декорирования помещений различного предназначения: офисов, залов, домов или квартир. Вы можете реализовать на Ваших стенах любую творческую идею, просто подобрав нужную технику нанесения краски.

***Свойства:*** Материал GRANELLO готов к применению. Создан на основе модифицированных акриловых полимеров и специального наполнителя. Материал водорастворимый, на водной основе, без запаха. GRANELLO отличается крепостью, износостойкостью и светопрочностью (не выгорает). Паропроницаем, не препятствует воздухообмену. Экологически чист, устойчив к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.При необходимости разбавить водой (до 10%).

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 30%.

Максимальный размер частиц: 0,3 мм.

***Расход:*** Расход зависит от техники нанесения и колеблется от 0,15 до 0,25 кг/м² в зависимости от выбранного рисунка.

***Время высыхания:*** «На отлип» около 30 минут. Полное высыхание через 24 часа. Полная полимеризация: 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

***Цвет:*** гелеобразная масса средней густоты, прозрачно-белого цвета.

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Стена должна быть тщательно подготовлена и гладко выровнена.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности и увеличения адгезии поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** Нанести колерованную в нужный цвет акриловую краску BASAMENTO в два слоя велюровым валиком. Перед использованием материал GRANELLO нужно тщательно перемешать и для усиления декоративного эффекта добавить в GRANELLO наши перламутровые пудры различных цветов из расчета 3-6гр на 1 м2. Пудра в сухом виде, и, чтобы не образовались комочки, пудру рекомендуем сначала перемешать с водой и только потом добавлять в краску GRANELLO. Массу перемешивать осторожно, без использования механических мешалок (желательно вручную).

Краска GRANELLO наносится кистью с длинным мягким ворсом крест-накрест. Необходимо работать по мокрому краю, чтобы избежать заметных стыков на поверхности. Наносить материал небольшими площадями.

Рисунок зависит от используемых инструментов.

От ширины кисти зависит характер рельефа на поверхности.

Другой вариант нанесения материала GRANELLO можно выполнить с помощью фактурной губки (создать “шубку”). Через 10 минут пригладить верхушки шпателем, создавая островки.

***Колеровка:*** Материал может быть отколерован в цвета GMCS -660 EuroColori или вручную любыми универсальными/водными красителями.

При смене партии продукции возможна разнооттеночность при колеровке.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковые ведра 1кг, 5кг и 10кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

GRANELLO - качественный материал. Это веское основание для того, чтобы работой по нанесению штукатурки занимался квалифицированный профессионал. Если доверить его нанесение энтузиасту-любителю, то положительный результат будет под вопросом.