**OPACO**

**Акриловая матовая краска для внутренних работ**

***Применение:*** Белоснежная высокоматовая краска OPACO высшего качества, которая обеспечивает превосходную укрывистость и простоту нанесения. Образующееся покрытие обладает высокой устойчивостью к мытью, достаточно быстро высыхает, что является немаловажным фактором, влияющим на скорость выполнения работ. Глубоко проникает и укрепляет поверхность. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, оштукатуренным и зашпаклеванным поверхностям.

Идеально подходит для структурных поверхностей, рельефных обоев.

***Свойства:*** КраскаOPACO создана на основе акриловых дисперсий, микрокалицита, диоксида титана и технологических добавок. Паропроницаемая, не препятствует воздухообмену. Водоразбавимая, водоотталкивающая и экологически чистая.

Разбавитель: вода.

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 40%.

Максимальный размер частиц: около 5 мкм.

***Расход:*** Средний расход от 0,25 – 0,35 кг/м2.

***Время высыхания:***. «На отлип» 30 минут.  
**Наносить следующий слой краски** после 3-4 часов (в зависимости от условий высыхания).

***Цвет:*** Материал выпускается в белом базовом цвете: База А и База С

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности и увеличения адгезии поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:***

Перед использованием краску OPACO следует тщательно перемешать.

Краску наносить на основание равномерным слоем при помощи кисти, валика или краскопульта. При нанесении валиком улучшатся качество обрабатываемой поверхности; нанесение краскопультом более экономично (благодаря созданию более тонкого слоя краски) и оптимально для больших окрашиваемых площадей.

Краску рекомендуется наносить не менее, чем за два прохода. При нанесении первого слоя на хорошо впитывающие основания краску следует разбавить, добавив до 7% чистой воды и повторно перемешав. При нанесении следующих слоёв краску не разбавляют.

Свежие остатки краски можно смыть водой.

***Колеровка:*** Материал может быть отколерован в цвета GMCS -660 EuroColori или вручную любыми универсальными/водными красителями.

При смене партии продукции возможна разнооттеночность при колеровке.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления, не вдыхать образующуюся пыль. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковые ведра 5кг и 15кг.