**PERLINE**

**Декоративное покрытие с 3D эффектом**

***Применение:*** Если Вам хочется, чтобы интерьером Вашей квартиры восхищались близкие, то Вам следует обратить внимание на бисерное покрытие PERLINE. Этот материал является уникальным для отделки стен. Прекрасно сочетаясь практически со всеми отделочными материалами, он способен украсить любой интерьер, выполнен ли в традиционном классическом стиле или в современном стиле хай-тек. Глубокое мерцание достигается благодаря формуле с технологией ультраотражающего микробисера, который улавливает свет, концентрирует и высвобождает его, делая более насыщенным. Все это позволяет добиться поразительного 3D эффекта, весьма актуального в наше время.

Следует заметить, что идея оформления бисером интерьера не нова. В 18 веке им уже украшали интерьер помещичьих усадеб и дворцовых комнат. Это были не только мелкие предметы, но и бисерные панно и стеновые покрытия. На начало 19 века приходится пик моды на бисер. В это время заменяли в кабинетах обивку стен крупной вышивкой из бисера и стекляруса. Бисерная стена в то время не редкость. В наше время бисерное покрытие PERLINЕ - новейший материал, замечательно сочетающий в себе практичность и красоту, экологическую чистоту и современные технологические разработки.

Единственное сомнение - это немалый вес бисера, который доставляет определенные неудобства при отделке ими стен. Работа должна проводиться очень аккуратно.

***Свойства:*** Материал PERLINE готов к применению. Материал водорастворимый, на водной основе, без запаха. Создан на основе модифицированных акриловых полимеров и бисерного наполнителя. Покрытие PERLINE отличается крепостью, износостойкостью и светопрочностью (не выгорает). Паропроницаемое, не препятствует воздухообмену. Экологически чистое, устойчивое к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.При необходимости разбавить водой (до 10%).

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 60%.

Максимальный размер частиц: около 1 мм.

***Расход:*** Расход зависит от техники нанесения и колеблется от 0,8 до 1,5 кг/м² в зависимости от выбранного рисунка.

***Время высыхания:*** «На отлип»около 30 минут. Полное высыхание через 24 часа.

Полная полимеризация: 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

***Цвет:*** густая гелеобразная масса, выпускается прозрачно-белого цвета.

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Стена должна быть тщательно подготовлена и гладко выровнена.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности  и увеличения адгезии  поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** Нанести колерованную в нужный цвет акриловую краску BASAMENTO в два слоя велюровым валиком. Перед использованием штукатурку PERLINE нужно тщательно перемешать. Для усиления декоративного эффекта в PERLINE рекомендуем добавлять наши перламутровые пудры различных цветов из расчета 3-6гр на 1 м2. Пудра в сухом виде, и, чтобы не образовались комочки, пудру рекомендуем сначала перемешать с водой и только потом добавлять в штукатурку PERLINE. Массу перемешивать осторожно вручную.

Штукатурку PERLINE равномерно нанести на поверхность стены кельмой или шпателем в одно зерно. Работать по мокрому краю, чтобы избежать заметных стыков на поверхности. Наносить материал небольшими площадями.

***Колеровка:*** Колеровка не желательна, так как потеряется прозрачность хрустального бисера.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковое ведро 1кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

PERLINE - качественный материал. Это веское основание для того, чтобы работой по нанесению штукатурки занимался квалифицированный профессионал. Если доверить его нанесение энтузиасту-любителю, то положительный результат будет под вопросом.