**IRIS**

**Суперэффектное перламутровое покрытие**

***Применение:*** IRIS – покрытие с выразительным блеском и шелковым эффектом, который создается особым наполнителем. Покрытие IRIS сочетает в себе необыкновенную мягкость фактуры и яркое сияние мелких частичек, являясь прекрасным материалом для декора и отделки стен в помещениях, выполненных в любых стилях.

Особые наполнители придают покрытию IRIS шелковый эффект и выраженный блеск.

 Эффект переливающихся частиц и разнообразие вариантов нанесения - поэтому IRIS прекрасно подходит для оформления частных и общественных интерьеров.

Покрытие очень пластичное, что позволяет создавать всевозможные иллюзии шелковых тканей. Восточные ткани, муар, хромированные или бронзовые стены, золотая парча — все это возможно создать в интерьере, используя разные способы нанесения IRIS.

IRIS не требует дополнительного ухода.

***Свойства:*** Материал IRIS готов к применению. Создан на основе модифицированных акриловых полимеров и перламутровых добавок. Паропроницаемый, не препятствует воздухообмену. Экологически чист, устойчив к мытью и истиранию.

Разбавитель: вода.При необходимости разбавить водой (до 10%).

Не содержит растворителей.

Сухой остаток: не менее 20%.

***Расход:*** Средний расход от 0,1 – 0,2 кг/м2 в зависимости от выбранного рисунка.

***Время высыхания:*** «На отлип» около 30 минут. Полное высыхание через 24 часа. Полная полимеризация: 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

***Цвет:*** Материал выпускается только в серебристом базовом тоне.

***Подготовка поверхности:*** Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, сухую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Стена должна быть тщательно подготовлена и гладко выровнена.

Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности  и увеличения адгезии  поверхность обработать грунтом глубокого проникновения PRIMER FORTE.

***Технология нанесения:*** Перед использованием тщательно перемешать.

Нанести колерованную в нужный цвет краску BASAMENTO в два слоя велюровым валиком. Спустя 4-6 часов нанести первый слой финишной краски IRIS того же цвета, что и предыдущий базовый слой примерно 1 мм (на участок 2-3 м²), затем обработать ещё сырое покрытие одним из описанных ниже способов:

**Эффект шёлка.** Шпателем провести по ещё сырому покрытию крест-накрест в разных направлениях, постепенно увеличивая силу нажима, до получения конечного эффекта. При работе стараться использовать всю гладкую плоскость шпателя, а не края.

**Эффект восточного шёлка.** «Шайбой» слегка нажать на поверхность и обрабатывать её круговыми движениями по часовой стрелке до получения конечного эффекта. Для обработки углов и труднодоступных участков можно использовать дополнительные возможности.

**Эффект металлизированного шёлка.** Перед работой разбавьте покрытие IRIS водой примерно на 10%. Нанесите распылителем в 2 слоя.

Также покрытие IRIS можно нанести кистью и валиком.

***Колеровка:*** Материал может быть отколерован в цвета GMCS -660 EuroColori или вручную любыми универсальными/водными красителями.

При смене партии продукции возможна разнооттеночность при колеровке.

***Условия работы:*** Работы не производить при температуре ниже +5С и выше +30С.

***Инструменты:*** Следить за чистотой инструмента. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать металлические инструменты только из нержавеющей стали.

***Гарантийный срок хранения:*** 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С.

***Утилизация отходов:*** Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

***Внимание:*** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. После вскрытия упаковки штукатурку рекомендуется выработать в течение месяца.

**ТУ 2316-001-67171981-2014**

***Упаковка:*** Пластиковое ведро 1кг.

***Внимание:*** Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия в случае несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.